CAIET DE SARCINI

G E N E R A L I T A T I

ART.1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini tratează realizarea investiţiei : Reparatii capitale pavaj curte interioara 3000 mp Grup Scolar Bivolarie cu respectarea unor principii generale privind:

- funcţionalitatea

- capacitatea de rezistenţa

- eficienţa economica

- estetica.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru executarea pavajelor la alei pietonale si carosabile. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea fundatiilor, transporturilor,compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul calitatii si conditiile de receptie.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului/Inginerului verificari suplimentare, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a terasamentelor, cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini "Clientul/Inginerul" va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

2.7.În conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi un responsabil tehnic atestat care sa răspundă de realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor.

2.8.Lucrarea se încadrează conform prevederilor HG 261/94 în categoria de importanţa “D” – construcţii de importanţa redusa.

OBIECT: EXECUTIA STRATULUI DE  BALAST AMESTEC OPTIMAL

G E N E R A L I T A T I

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie din balast sau balast optimal din sistemul rutier al drumului communal folosit ca strat de infratire cu pietruirea existenta sau ca strat de egalizare.

El cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialul folosit si stratul realizat.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-un singur strat a carui grosime este stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400-84 intre 15 si 30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

C A P I T O L U L  I

MATERIALE

ART.3. AGREGATE NATURALE

3.1. Pentru executia stratului de fundatie se va utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maxima de 71 mm.

3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamânt, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate (STAS 662-89).

3.3. Balastul si balastul optimal pentru a fi folosite in stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.

Tabel 1

| CARACTERISTICI | CONDITII DE ADMISIBILITATE |  | METODE DE VERIFICARE CONFORM STAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BALAST | BALAST OPTIMAL |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sort | 0-71 | 0-71 | - |
| Continut de fractiuni % maxim: sub 0,02 mm sub 0,2 mm sub..7,1 mm sub 31,5 mm sub..71 mm | 3 - 15-70 48-85 100 | 3 4....10 30...45 60-75 100 | 1913/5-85 4606 - 80 |
| Granulozitate | continua | sa se inscrie intre limitele din tabelul 2 | 4606-80 |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Coeficient de neuniformitate (Un), min | 15 |  | 730-89 |
| Echivalent de nisip (EN) min | 30 | 30 | 730-89 |
| Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. | 35 | 30 | 730-89 |

3.4. Balastul optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-7, 7-16, 16-31 (40), 31 (40)-71, fie direct din balast daca indeplineste conditiile din tabelul 1.

3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului optimal sunt aratate in tabelul 2.

Tabel 2

| Domeniu de | Limita | Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu latura ochiurilor respectiv diametrul de ... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| granulozitate |  | 0,02 | 0,2 | 7,1 | 31,5 | 71,0 |
| 0-71 | inferioara superioara | 0 3 | 4 10 | 30 45 | 60 75 | 100 100 |

3.6. Agregatul (balast sau balast optimal) se va aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzator.

3.7. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului optimal astfel:

-	intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

-	intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

3.8. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

3.9. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incât sa se evite amestecarea balasturilor.

3.10. In cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului optimal aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

ART.4. APA

Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI  DE FUNDATIE

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 3.

Tabel 3

|  | Actiunea,procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifica | Frecventa minima |  | Metoda de determinare conform STAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | La aprovizionare | La locul de punere in opera |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
| 2 | Determinarea granulometrica | O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursa (daca este cazul pentru fiecare sort) | - | 4606-80 |
| 3 | Umiditate | - | O proba pe schimb (si sort) si ori de câte ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice | 4606-80 |
| 4 | Rezistente la uzura cu masina tip Los Angeles (LA) | O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursa (sort) | - | 730-89 |

C A P I T O L U L  II

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului optimal se stabilesc de catre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:

du max.P.M.=	greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cmc

Wopt P.M.  =	umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume:

du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cmc

W ef  = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

in vederea stabilirii gradului de compactare gc.

 d.u.ef.

gc. = ---------------- x 100

 du max.pM

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art.13.

C A P I T O L U L  III

PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART.8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau balastului optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. In cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta experimentare.

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3,40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curente, componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspândire pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta "Inginerului", efectuând controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

-	grosimea optima a stratului de balast pus in opera;

-	conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S

Q =	volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc

S =	suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

In cazul când se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de fiecare utilaj se cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul optimal intr-unul sau mai multe straturi in functie de grosimea prevazuta in proiect si grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinând seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitându-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental respectându-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie astfel ca straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente asigurându-se si masurile de evacuare a apelor conform pct.7.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau ramân dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se complecteaza, se reniveleaza si apoi compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa executia din balast inghetat.

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

ART.11.CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI

11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast optimal se vor face pentru verificarea compactarii incercarile si determinarile aratate in tabelul 4 cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

Tabel 4

|  | Determinarea, procedeul de verificare sau caracteristica care se verifica | Frecvente minime la locul de punere in opera | Metode de verificare conform STAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incercare Proctor modificata | - | 1913/13-83 |
| 2 | Determinarea umiditatii de compactare | minim 3 probe la o suprafata de 2.000 mp de strat | 4606-80 |
| 3 | Determinarea grosimii stratului compact | minim 3 probe la o suprafata de 2.000 mp de strat | - |
| 4 | Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S | zilnic | - |
| 5 | Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice in stare uscata | minim 3 puncte pentru suprafete < 2.000 mp si minim 5 puncte pentru suprafete > 2000mp … 5000mp | 1913/15-75 |
| 6 | Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie | In câte doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 20 m unul de altul pentru fiecare banda cu latime de 7,5 m | Normativ CD 31-94 |

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu pârghie conform "Instructiunilor tehnice departamentale pentru determinarea deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu pârghie - indicativ CD 31-94.

In cazul benzilor de supralargire, când latimea acestora este mica si nu pot fi efectuate masuratori deflectometrice, se pot utiliza alte metode pentru determinarea capacitatii portante, cu aprobarea Inginerului. Daca se utilizeaza metoda determinarii deformatiei relative sub placa (STAS 2914/4), frecventa incercarilor va fi min. 3 determinari la 250 m de banda.

11.1. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

-	compozitia granulometrica a balastului utilizat;

-	caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima uscata)

-	caracteristicile efective ale stratului executat - grad de compactare, capacitate portanta.

# C A P I T O L U L   IV

CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast optimal este de 30 cm.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge stratul la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast optimal este prevazuta in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast optimal este cea a imbracamintii prevazuta in proiect. Abaterea este de + 0.4%, si trebuie masurate in profilele transversale curente sau din 25 in 25m

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi in puncte izolate de +/- 10 mm.

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE

Stratul de fundatie din balast sau balast optimal trebuie compactat pâna la realizarea gradului de compactare de 98% Proctor Modificat in cel putin 93% din punctele de masurare si de 95% in toate punctele masurate pentru drumurile din clasele tehnice IV si V si de 100% Proctor Modificat in cel putin 95% in punctele de masurare si 98% in toate punctele de masurare pentru drumurile din clasele tehnice I si III.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca deformatiile elastice inregistrate (CD 31-94) sunt mai mici decât valoarea admisibila care este conform Tabelului 5.

Valorile deflexiunii admisibile la nivelul superior al stratului de fundatie din balast

Tabel 5

| Grosimea stratului de fundatie din balast h.cm | Stratul superior al terasamentelor alcatuit din: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strat de forma conf. STAS 12253-84 | Pamânturi de tipul conf. STAS 1243-88 |  |  |
|  |  | ##### Nisip prafos Nisip argilos | Praf nisipos Praf argilos Praf | Argila Argila nisipoasa Argila prafoasa |
| 15 20 25 | 140 130 120 | 210 180 160 | 225 195 175 | 250 210 190 |

NOTA: 1.  Valorile d.adm. sunt determinate pentru balasturi de tip 2, 3 si 4, având E def. = 600-700 daN/cm2 conform instructiunilor PD 177-76 respectiv E el.= 2000-2300 daN/cm2, conform instructiunilor CD 152-85

2. Pentru balasturi de tip 1, 5 si 6 având E def. = 450-550 daN/cm2, respectiv E el. = 1500-1800 daN/cm2, valorile d.adm., date in tabel se sporesc cu 10%.

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

-	in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de +/- 9 mm.

-	in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de +/- 9 mm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decât cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.

C A P I T O L U L  V

RECEPTIA LUCRARILOR

ART.15. RECEPTIA PE FAZA

Receptia pe faza se efectueaza atunci când toate lucrarile prevazute in documentatie pentru stratul de fundatie din balast sau balast optimal sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.

Comisia de receptie antreprenor si Inginer, examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie procesul verbal de receptie calitativa.

ART.16. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor pentru stratul de fundatie din balast sau balast amestec optimal, se efectueaza o data cu receptia la terminarea integrala a lucrarilor unui sector de drum.

Comisia de receptie va examina lucrarile si va verifica indeplinirea cerintelor de calitate si modul de executie, care trebuie sa fie conform cu proiectul si caietul de sarcini, ca si cu inregistrarile de calitate din timpul executiei.

Daca rezultatele sunt corespunzatoare se efectueaza receptia, incheindu-se procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

ART.17. RECEPTIA FINALA

Receptia finala a stratului de fundatie din balast sau balast optimal va avea loc o data cu receptia finala a unui sector, terminat integral dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile prevederilor in vigoare si al prezentului caiet de sarcini.

CALITATEA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE

Orice produs pentru construcţie (orice produs fabricat în vederea încorporarii, asamblării, utilizarii sau montării, în mod durabil în cadrul amenajărilor) trebuie să prezinte caracteristici de calitate controlate, conforme cu specificaţiile tehnice, care să permită aprecierea aptitudinii lor la utilizare şi să garanteze, cu o probabilitate acceptabila, ca prin folosirea acestor produse se pot realiza exigenţele esenţiale prescrise pentru construcţiile respective.

Înainte de a fi puse în operă se va verifica conformitatea fiecarui material cu fişa tehnică / agrement / certificat de calitate / marca de conformitate etc. Se interzice folosirea produselor fără certificarea de conformitate a calităţii acestora, fără agrement tehnic sau fără un document legal valabil privind calitatea.

Conform art. 17 din HGR nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în constructii, producătorii şi funizorii de produse folosite în constructii - materiale, elemente şi echipamente de constructie şi instalaţii - au urmatoarele obligatii şi răspunderi:

- să solicite organismelor de certificare acreditate efectuarea certificarii de conformitate pentru produsele folosite în constructii;

- să furnizeze organismelor de certificare acreditate toate datele şi informatiile necesare, privitoare la unităţile producătoare şi la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate (date de identificare, descriere, caracteristici, domeniu şi conditii de utilizare etc.);

- să faciliteze şi să asigure organismelor de certificare acreditate condiţiile necesare pentru desfaşurarea tuturor activitatilor legate de acţiunea de certificare de conformitate, şi anume:

- examinarea unitatii producătoare sub aspectul existenţei sistemului propriu de conducere si asigurare a calitatii;

- identificarea produselor supuse certificarii de conformitate sub aspectul caracteristicilor de performanta;

- efectuarea operatiunilor de control, verificare, încercare şi supraveghere în timp, aferente produselor supuse certificarii de conformitate;

- să efectueze toate operatiunile de control şi încercare a produselor supuse certificarii de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate si prevederilor din prezentul regulament;

- să emită declaraţia de conformitate pentru produsele livrate, corespunzatoare domeniului de utilizare şi condiţiilor prevăzute de prezentul regulament, asigurând competenţa tehnică şi probitatea profesională ale personalului propriu implicat în operaţiunile aferente certificarii de conformitate prin sistemul declaratiei proprii;

- să răspundă solidar cu executanţii lucrărilor de construcţii, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrari, cauzate de calitatea necorespunzatoare a produselor folosite în construcţii, furnizate şi puse în lucrare cu respectarea indicatiilor si conditiilor speciale stabilite de fabricanţi sau de furnizori.

Potrivit art. 23 din Legea 10/1995 executantul lucrărilor de construcţii are obligatia să utilizeze în execuţia lucrărilor numai produsele şi procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor. Înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate se va face numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului.

Toate materialele de constructii, echipamentele şi utilajele vor respecta exigentele de mediu şi sănatate publică impuse de legislatia în vigoare.